Уголки стальные горячекатаные равнополочные  ГОСТ 8509-93

Настоящий стандарт распространяется на уголки стальные горячекатаные равнополочные.

Приложение А  (рекомендуемое)

# Профили стальные горячекатаные

## Часть 1.  Уголки равнополочные. Размеры.  «ИСО 657-1-89»

Эта часть ИСО 657 включает размеры горячекатаных уголков.

| Размер уголка | А, мм | t, мм | r, мм | Масса,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20х20х3 | 20 | 3 | 3,5 | 0,88 |
| 25х25х3 | 25 | 3 | 3,5 | 1,12 |
| 25х25х4 | 25 | 4 | 3,5 | 1,45 |
| 30х30х3 | 30 | 3 | 5 | 1,36 |
| 30х30х4 | 30 | 4 | 5 | 1,78 |
| 35х35х4 | 35 | 4 | 5 | 2,09 |
| 35х35х5 | 35 | 5 | 5 | 2,57 |
| 40х40х3 | 40 | 3 | 6 | 1,84 |
| 40х40х4 | 40 | 4 | 6 | 2,42 |
| 40х40х5 | 40 | 5 | 6 | 2,97 |
| 45х45х4 | 45 | 4 | 7 | 2,74 |
| 45х45х5 | 45 | 5 | 7 | 3,38 |
| 50х50х4 | 50 | 4 | 7 | 3,06 |
| 50х50х5 | 50 | 5 | 7 | 3,77 |
| 50х50х6 | 50 | 6 | 7 | 4,47 |
| 60х60х5 | 60 | 5 | 8 | 4,57 |
| 60х60х6 | 60 | 6 | 8 | 5,42 |
| 60х60х8 | 60 | 8 | 8 | 7,09 |
| 65х65х6 | 65 | 6 | 9 | 5,91 |
| 65х65х8 | 65 | 8 | 9 | 7,73 |
| 70х70х6 | 70 | 6 | 9 | 6,38 |
| 70х70х7 | 70 | 7 | 9 | 7,38 |
| 75х75х6 | 75 | 6 | 9 | 6,85 |
| 75х75х8 | 75 | 8 | 9 | 8,99 |

А – ширина полки;

t – толщина;

r – радиус внутреннего закругления.